上海景胜通信科技有限公司

室内通信光缆出厂检验报告
                                                                                  报告编号：

	产品名称
	室内3.0单芯TPU空管
	规格型号
	GJFJN
	光纤批号
	/

	
	
	
	
	塑料批号
	240720

	数量
	1122 M
	
	
	加强件批号
	240708

	标准依据
	YD/T 1258.3-2009《室内光缆系列第 3 部分: 房屋布线用单芯和双芯光缆》 
	生产日期
	2024/07/23

	检验项目
	标准或技术要求
	检查
水平
	检验手段
	抽 样数
	实 测 记 录
	结论

	
	
	
	
	
	
	不合格数
	判定

	光缆结构完整性及外观
	护套及其紧包纤均光滑、粗细均匀、无疵点、裂痕、气泡和污渍；构件符合要求
	100%
	目测，手感
	1
	符合
	
	合格

	2光缆结构尺寸
	  3.0mm
	100%
	游标卡尺
	1
	2.9±0.05mm
	
	合格

	外护及光纤颜色
	颜色均匀，符合工艺或根据客户要求
	
	目测
	1
	符合
	
	合格

	护套最小厚度
	护套最小厚度均应不小于0.4mm
	
	游标卡尺
	1
	0.4-0.45
	
	合格

	尺寸参数
	验证光纤供货商出具的有效质量证明报告
	符合
	
	合格

	模场直径
	
	符合
	
	合格

	截止波长
	
	符合
	
	合格

	光缆长度
	段长要求 1100米/轴
	100%
	计米标志
的数字差
	1

	符合
	
	合格

	衰减特性
	/
	100%
	OTDR测试
	1
	白：/
	
	合格

	计米标志误差
	≤1%
	10%
	钢皮尺
	1
	1002
	
	合格

	排线、印字
	排线整齐，无叠加，符合工艺要求
	100%
	目测
	1
	符合
	
	合格

	包装
	盘装出厂，成盘或成圈光缆产品应加包装保护。标志完整、齐全；方向永久性标志清晰。
	100%
	目测
	1
	符合
	
	合格

	检验结论
	合格   √         不合格 
	出厂批号
	SHJS202401250010

	备注
	
	注1：出厂检验栏目中的百分数是按单位产品数抽检的最小百分比；

注2：光缆端的光纤尺寸参数、模场直径、截止披长允许用光纤成缆前可追溯的同端头的实测值作为出厂检验值。

	检验员/日期：131
	审核：李
	











